Разработка конструктивно-технологических принципов создания однокристальных приемо-передающих модулей для современных широкополосных систем беспроводной связи и передачи информации в диапазоне частот 57-64 ГГц.

Приоритетное направление: Информационно-телекоммуникационные системы

Критическая технология: Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам

Период выполнения: 24 ноября 2014 г. – 31 декабря 2016 г..

Индустриальный партнер: Открытое акционерное общество «Государственный завод  «Пульсар» (ОАО «ГЗ «Пульсар»)

Цель исследования: Исследование и разработка комплекса научно-технологических решений, направленных на создание однокристальных приемо-передающих модулей для современных широкополосных систем беспроводной связи и передачи информации в диапазоне частот 57-64 ГГц.

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 24 ноября № 14.607.21.0087 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 4 в период с 1 января по 30 июня  были выполнены следующие работы:

Изготовлен ЭО однокристальной МИС приемопередающего модуля диапазона частот 57-64 ГГц в количестве 5 шт.;

Разработаны программы и методики экспериментальных исследований ЭО однокристальных МИС приемопередающих модулей диапазона частот 57-64 ГГц; Проведены экспериментальные исследования ЭО однокристальных МИС приемопередающих модулей диапазона 57-64 ГГц; Разработаны методики по проектированию и моделированию однокристальных МИС приемопередающих модулей миллиметрового диапазона длин волн в диапазоне 57-64 ГГц; За счет внебюджетных средств Индустриального партнера был изготовлен стенд для проведения измерений в диапазоне 57-64 ГГц; За счет внебюджетных средств Исполнителя был организован 5-ый научно-практический семинар пользователей оборудования Raith «Электронно-лучевая литография на оборудовании Raith GmbH: от идеи до реализации», прошедший 10 июня 2016 в ИСВЧПЭ РАН;

При этом были получены следующие результаты:

1) Была подана заявка на регистрацию РИД (топология интегральной схемы) “Интегрированный приемо-передающий модуль для диапазона частот 57-64 ГГц”.

Результаты удовлетворяют требованиям к выполняемому проекту и соответсвуют мировому уровню.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.